TEMA: Sticla armată şi cu relief

  - Sticla armată

Sticla armată se fabrică pe calea aşezării în sticla armaturii – plasa de metal.

Plasa de metal poate avea o formă patriatică sau în formă de romb. Armatura ridică rezistenţa sticlei8 şi formează o carcasă, care nu dă voie sticlei să se distrugă în timpul păliturii, şi de asemenea în timpul acţiunii temperaturilor mari, adică în timpul incidentului.

Aceasta dă voie de a folosi sticla armată pentru eliminatoarele din străzi, pentru clădiri industriale şi comunale şi altele.

Sticla armată se fabrică pe cale neîntreruptă unde:

(a) -  la transportarea plasei de sus;

1 – plasă metalică;

2 – rolele de ghidare;

3 – bandă de sticlă;

4 – rolele rotitoare;

5 – cuptor de ardere

(b) – transportarea plasei de jos;

1 – cuptor de ardere;

2 – bandă de sticlă;

3 – role;

4 – rolele de ghidare;

5 – şamotă;

6 – prag turnat cu lentă;

7 – rolele de nivelarea plasei;

8 – bandă de plasă.

Pe transportatoare a maşinii laminare se află o rolă care se roteşte liber, pe care se introduce bobină cu plasă metalică.

Capătul liber se lasă pe suprafaţa sticlei înaintea rolelor laminare şi se instalează în ea cu ajutorul rolelor ondulate.

Metalul plasei la temperaturi înalte are posibilitatea să acţioneze corespunzător la masă de sticlă, colorînd-o în culoare galbenă.

Înafară de aceasta, gazele formate în urma reacţiei apare bule de aer, de aceea pentru sticla armată se foloseşte plasa răsucită, specială pregătită din cablu călit prin încălzire – constructiv cu conţinut mic de carbon cu diametru 0,45 – 0,5 mm.

După ГОСТ cablu nu trebuie să aibă la suprafaţă uzură, murdărie, care produc o culoare puternică a sticlei şi formarea bulelor de aer.

Pentru înlăturarea căldurii de prisos a plasei se foloseşte răcitorul de apă, instalat asupra masei topite. Cu acelaşi scop se foloseşte metoda aceasta, de a da plasa în topitură de sticlă din partea de jos.

Sticla armată se arde asemănător ca sticla obişnuită, pregătită pentru şlefuire, lustruire.

Marginile sticlei armate nu se taie. Banda se întretaie pe foaia formatului dat. Sticla armată spre topire nu merge, ea poate fi întrebuinţată în timpul fierberii sticlei întunecoase, de exemplu, sticla verde a garoafelor.

1.2. Sticla reliefică

Sticla reliefică poate fi fabricată în mod armat şi nearmat. Ea se deosebeşte prin rezistenţa mare, de aceea se foloseşte pentru sticluirea acoperişului, vitrinilor.

După metoda lui Miler sticla este îndoiată în direcţia longitudională cu ajutorul rolelor speciale, care sînt situate după plita de primire a maşinii. Banda plastică a sticlei nimerind printre valuri devine valoroasă.

După această bandă nimereşte în ler şi este tăiată prin metoda electrică.

1.3. Sticla uzorată

Sticla uzorată are un relief uzorat pe o parte sau pe amîndouă a plasei.

În dependenţă de uzorul pe o parte, cealaltă parte rămîine neprelucrată.

Sticla uzorată împrăştie rezele de lumină şi de aceea este folosită la casele şi întreprinderile unde trebuie o iluminare uşoară şi de aceea pentru a ocroti încăperea de razele solare.

Pătrunderea luminii prin această sticlă depinde de caracterul uzorului a acestei sticle.

Procentajul de trecere a luminii prin această sticlă este 60-70%.

După STAS 26 – 86 este fabricată cu dimensiunea de la 250 x 250 pînă la 600 x 1000 mm, grosimea 4-7 mm.

Această sticlă este primită după o prelucrare neîntreruptă.

Sticla uzorată poate primi uzorul pe o parte sau pe ambele părţi a sticlei cu rolele de laminare.

Pentru păstrarea acestui desen se recomandă de folosit sticla care se întăreşte repede adică care conţine un procent majorat de SiO2 şi CaO şi de păstrat la o temperatură constantă, care nu este mai mică cu 20 grade C, de temperatura arderii sticlei.